D – 06.00.00 PRZEPUSTY  POD  ZJAZDAMI

1. WSTEP

1. 1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są wymagania dotyczące wykonania  i

odbioru robót związanych z wykonywaniem przepustów pod zjazdami.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania  szczegółowej

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji

robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich  i gminnych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z

wykonywaniem przepustów rurowych pod zjazdami na drogi boczne.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Przepust  -  obiekt  wybudowany  w  formie  zamkniętej  obudowy  konstrukcyjnej,  służący  do

przeprowadzenia wody małych cieków wodnych pod nasypami zjazdów.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur betonowych lub żelbetowych.

1.4.3. Ścianka czołowa - konstrukcja stabilizująca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymująca nasyp zjazdu.

1.4.4.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z  definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczace robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  OST  D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami  stosowanymi  przy  wykonywaniu  przepustów  z  typowych  prefabrykowanych  rur

betonowych, objętych niniejsza OST, są:

−      prefabrykaty rurowe,

−      kruszywo do betonu,

−      cement,

−      woda,

−      mieszanka pod ławę fundamentowa,

−      drewno na deskowanie,

−      materiały izolacyjne,

−      zaprawa cementowa.

2.3. Prefabrykaty rurowe

Kształt  i  wymiary  prefabrykatów  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją   i  SST. Odchyłki  wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadać PN-B-02356 [1].

Powierzchnie  elementów  powinny  być  gładkie,  bez  pęknięć  i  rys.  Dopuszcza  się  drobne  pory  jako

pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie, których głębokość nie przekracza 5 mm.

Prefabrykaty rurowe powinny być wykonane z betonu klasy co najmniej  B-30.

Składowanie  prefabrykatów  powinno  odbywać  się  na  wyrównanym,  utwardzonym  i  odwodnionym

podłożu.

2.4. Kruszywa do betonu

Kruszywa  stosowane  do  wyrobu  betonowych  elementów  konstrukcji  przepustów  powinny  spełniać

wymagania PN-B-06712 [5].

Kruszywa  należy  składować  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem  oraz

zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone

i dobrze odwodnione.

2.5. Cement

Cement  stosowany  do  wyrobu  betonowych  elementów  konstrukcji  przepustów  powinien  spełniać

wymagania PN-B-19701 [7].

Należy  stosować cement portlandzki zwykły  (bez dodatków) klasy 42,5 do betonu klasy B-30  i klasy

32,5 do betonu klasy B-25.

Cement należy przechowywać zgodnie z BN-88/6731-08 [14].

2.6. Woda

Woda powinna być „odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9]. Bez badań laboratoryjnych

można stosować wodociągową wodę pitną.

2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego

Mieszanka do wykonania ławy fundamentowej powinna spełniać wymagania PN-B-06712 [5].

2.8. Drewno

Drewno  na  deskowanie,  stosowane  przy  wykonywaniu  betonowych  ścianek  czołowych  przepustów

powinno spełniać wymagania PN-D-96000 [12] i PN-D-95017 [11].

2.9. Materiały izolacyjne

Do wykonania izolacji przepustów i ścianek czołowych można stosować:

−      emulsje kationowa, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej,

−      roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8],

−      lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza wg PN-C-96177 [10],

−      papę asfaltowa wg BN-79/6751-01 [15] i BN-88/6751-03 [16] lub aprobaty technicznej,

−      wszelkie inne materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobatę techniczną - za zgodą

Inżyniera.

2.10. Zaprawa cementowa

Stosowana zaprawa cementowa powinna być marki nie niższej niż M 12 i spełniać wymagania PN-B-

14501 [6].

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania przepustów

Wykonawca przystępujący do wykonania przepustów pod zjazdami powinien wykazać się możliwością

korzystania z następującego sprzętu:

−      koparek,

−      betoniarek,

−      dozowników wagowych do cementu,

−      sprzętu do zagęszczania: ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Transport materiałów do budowy przepustów pod zjazdami podano w OST  D-03.01.01 „Przepusty pod

korona drogi”.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

−      odwodnienia,

−      czasowego przełożenia koryta cieku w przypadku przepływu wody w rowie, na którym będzie wykonywany

przepust,

−      wytyczenia osi przepustu i krawędzi wykopu,

−      innych robót podanych w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Wykop

Sposób  wykonywania  robót  ziemnych  pod  fundamenty  ścianek  czołowych  i  ławę  fundamentowa

powinien być dostosowany do wielkości przepustu, głębokości wykopu, ukształtowania terenu i rodzaju gruntu.

Wykop  należy  wykonywać  w  takim  okresie,  aby  po  ich  zakończeniu  można  było  przystąpić  do

wykonywania przepustu.

5.4. Ława fundamentowa pod przepust

Ława fundamentowa powinna być wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to ława fundamentowa może być wykonana:

−       z  kruszywa  naturalnego  stabilizowanego  mechanicznie,  zgodnie  z  wymaganiami  OST      D-04.04.01

„Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie”,

−      z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 5 MPa według normy PN-S-96012 [13].

Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą:

−      dla wymiarów w planie     5 cm,

−      dla rzędnych wierzchu ławy   2 cm.

5.5. Układanie prefabrykatów rurowych

Układanie rur betonowych lub żelbetowych należy wykonać wg BN-74/9191-01 [18]. Styki rur należy

wypełnić zaprawa cementowa wg pkt 2.10 i uszczelnić materiałem wg pkt 2.9 zaakceptowanym przez Inżyniera.

5.6. Ścianki czołowe

Deskowanie ścianek czołowych wykonywanych z betonu „na mokro” należy wykonać wg PN-B-06251

[3].

Betonowanie należy wykonywać wg PN-B-06253  [4]. Klasa betonu powinna być nie mniejsza niż B-

30.

Powierzchnie  elementów betonowych, które po  zasypaniu  znajda  się pod  ziemia, należy  zagruntować

przez:

−      dwukrotne smarowanie betonu emulsja kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,

−      smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,

lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Inżyniera.

5.7. Zasypka przepustów

Zasypkę  (mieszanka,  piasek,  grunt  rodzimy)  należy  układać  jednocześnie  z  obu  stron  przepustu,

warstwami o  jednakowej grubości  z  jednoczesnym  zagęszczaniem. Wilgotność  zasypki w  czasie  zagęszczania  powinna  odpowiadać wilgotności  optymalnej  wg  normalnej  próby  Proctora, metoda  I wg  PN-B-04481  [2]  z  tolerancją  -20%, +10%.

Wskaźnik  zagęszczenia  poszczególnych  warstw  powinien  być  zgodny  z  dokumentacja  projektowa  i

SST.

5.8. Umocnienie wlotów i wylotów

Umocnienie wlotów i wylotów należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. Umocnieniu

podlega dno oraz skarpy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakości wykonywanych robót

Kontrole jakości robót należy wykonać zgodnie z OST D-03.01.01 „Przepusty pod korona drogi” pkt 6,

oraz SST.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego przepustu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje  się  za wykonane  zgodnie  z dokumentacja projektowa, SST  i wymaganiami  Inżyniera,

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:

−      roboty pomiarowe i przygotowawcze,

−      wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

−      dostarczenie materiałów,

−      wykonanie ław fundamentowych,

−      wykonanie deskowania i rozebranie,

−      montaż konstrukcji przepustu,

−      betonowanie konstrukcji fundamentu i ścianki czołowej,

−      wykonanie izolacji,

−      wykonanie zasypki i zagęszczenie,

−      umocnienie wlotów i wylotów,

−      uporządkowanie terenu,

−      przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1.    PN-B-02356  Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementów

budowlanych z betonu

2.    PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek i gruntu

3.    PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne

4.    PN-B-06253  Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w środowisku  agresywnych wód gruntowych

5.    PN-B-06712  Kruszywo mineralne do betonu

6.    PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe

7.    PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

8.    PN-B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania

9.    PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

10.    PN-C-96177  Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco

11.    PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

12.    PN-D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia

13.    PN-S-96012  Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu  stabilizowanego  cementem.

14.    BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie

15.    BN-79/6751-01  Materiały do izolacji przeciwwilgotnościowej. Papa asfaltowa na taśmie  aluminiowej

16.    BN-88/6751-03  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych

17.    BN-68/6753-04  Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgotnościowych

18.   BN-74/9191-01  Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i żelbetowych.

Wymagania i badania przy odbiorze