SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

3-KROTNE PÓŁWGŁĘBNE UTRWALENIE NAWIERZCHNI

- Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
             dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych drogowych polegających na 
             wykonaniu  utrwalenia nawierzchni  żwirowej przy użyciu emulsji asfaltowej 
             wolnorozpadowej i  grysów sortowanych.

  - 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
            kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w  pkt. 1.1

  - 1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z remontem po powodzi drogi gminnej nr 290947 Góry Rachelowskie w Kamionce Wielkiej.

  - 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1 Powierzchniowe utrwalenie jest to trzykrotne wykonanie sprysku emulsją asfaltowa

kationową  wolnorozpadową tj:

- Wykonanie pierwszego sprysku w ilości 8 dcm3/m2 oraz zasypanie grysem  kamiennym fr 5-8mm i zagęszczenie walcem gładkim.

- Wykonanie drugiego sprysku w ilości 10 dmc3/m2 oraz zasypanie grysem kamiennym fr 8-12 mm i zagęszczeniem walcem gładkim.

- Wykonanie pierwszego sprysku na  warstwie istniejącej  podbudowy z asfaltu, w ilości 13 dcm3/m2  ,oraz zasypanie grysem kamiennym fr 12-16 mm i zagęszczeniem walcem gładkim

1.4.2.  Asfaltowa emulsja kationowa

Asfaltowa emulsja kationowa jest to lepiszcze w postaci zawiesiny rozproszonego

asfaltu w wodzie otrzymana z zastosowaniem emulgatora kationowego.

1.5. Ogólne zalecenia dotyczące robót.
           Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykona-

nych robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
     Inspektora Nadzoru

- Materiały

  - Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia według 
       zasad SST są:

2.1.1. Grysy do utrwalenia nawierzchni fr. 8-12 mm; fr 2-8 mm i fr.12-16mm.

  - Warunki dostaw i składowania

Grysy powinny pochodzić  z jednego źródła. Pochodzenie kruszywa i jego jakość powinny być uzgodnione z Inspektorem nadzoru. Podłoże składowania powinno być równe o twardej powierzchni zabezpieczającej przed zanieczyszczeniem.

  - 2.1.2. Asfaltowa emulsja kationowa wolnorozpadowa – wymagania :

| Wyszczególnienie właściwości | Wymagania |
| --- | --- |
| Barwa | ciemno brązowa |
| Zawartośc asfaltu | 59 – 70% |
| Lepkość oEnglera | > 3oE |
| Indeks rozpadu | 80-120 g/100 g |
| Przyczepnośc asfaltu do kruszywa granitowego z emulsji nie mniej niż 2% | 85 % |

Podczas realizacji zadania zabrania się stosowania lepiszczy pochodzących od różnych producentów. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej jej czas składowania nie powinien przekraczać 4 tygodni od daty produkcji, a temperatura przechowywania nie powinna być niższa niż +3oC.

Emulsja asfaltowa kationowa powinna być transportowana w cysternach lub skraplarkach. Cysterny powinny być podzielone przegrodami o pojemności nie większej niż 1 m3.

- Sprzęt i transport.

  - 3.1. Rodzaje sprzętu

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem sprawnym technicznie tj:

- ładowarka kołowa 1,25 m3

- walec statyczny samojezdny 10 t.,

- szczotka mechaniczna,

- skrapiarka mechaniczna,

- rozsypywacz do grysów mechaniczny, lub układarka kruszyw.

Ładowarka kołowa – musi służyć do załadunku grysów .

Walec drogowy statyczny – musi służyć do zagęszczenia poszczególnych warstw 
                  oprysków ( nie może powodować miażdżenia ziaren kruszywa)

  - Szczotka mechaniczna  - jest przeznaczona do usuwania luźnych ziaren kruszywa

z poszczególnych warstw powierzchniowego utrwalenia - 1,2,3

  - Skrapiarka lepiszcza – musi gwarantować równomierny i zgodny z  projektowaną

ilością sprysków lepiszcza w kierunku podłużnym i  poprzecznym

  - Rozsypywacz do grysów, lub układarka kruszywa – powinna zapewnić równomierne 
                    rozłożenie kruszywa o założonej frakcji i w wymaganej ilości na założonej 
                    szerokości z prędkością zbliżoną do prędkości poruszania się skraplarki.

3.2. Transport
       Wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

- Wykonanie robót

4.1. Wykonanie robót drogowych obejmuje następujące czynności:

- ocenę stanu wykonania poszczególnych warstw potrójnego utrwalenia

nawierzchni  - dokonuje Inspektor Nadzoru przy współudziale Wykonawcy

Teoretyczna ilość emulsji i kruszywa na 1 m2

| Numer warstwy powierzchniowego utrwalenia nawierzchni | Frakcja kruszywa Mm | Ilość kruszywa dcm3/m2 | Ilość emulsji K-2 kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| I – wgłębny | - | - | 4,00 |
| II | 5 – 8mm | 8 | 1,25 |
| III | 8 – 12 mm | 10 | 1,65 |
| I-nawierzchniowy | 12-16mm | 13 | 2,00 |

4.1.1 Ustalenie rzeczywistej ilości składników na 1 m2.

Określenie rzeczywistej ilości składników lepiszcza i kruszywa  - zgodnie z  przedmiarem robót

4.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót i harmonogram robót.

4.3. Zakres organizacji robót

4.3.1. Oznakowanie miejsca robót

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie  prowadzonych robót aż do końca okresu pielęgnacji (oddanie nawierzchni do ruchu bez ograniczeń) odpowiedzialny jest Wykonawca robót.

Wykonawca zleci opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót budowlanych, oraz dokona uzgodnień ze Urzędem Gminy Kamionka Wielka  oraz Policją.

4.3.2. Rozkładanie lepiszcza.

Po ułożeniu  warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego  na istniejącej podbudowie, należy wykonać  jej  trzykrotne półwgłębne bitumowanie warstw powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem emulsji w ilości 1,25 l/m2 i 1,65 l/m2 , 2,0 l/m2 Lepiszcze należy rozkładać w warstwach przy dobrej bezdeszczowej pogodzie i przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 150C.

Rozpoczęcie robót może nastąpić po wykonaniu badań sprawdzających wg p. 6.1.2. i upewnieniu się że podbudowa i nawierzchnia została przygotowana zgodnie z wymaganiami, a zastosowany sprzęt gwarantuje rozłożenie przewidzianej ilości lepiszcza. Temperatura rozkładanej emulsji asfaltowej kationowej jest funkcja procentowości emulsji i jej lepkości powinna zapewnić równomierne pokrycie nawierzchni. Tolerancja w zakresie dozowania lepiszcza wynosi +/- 50g/m2.

4.3.3. Rozkładanie kruszywa

Kruszywo powinno być rozkładane równomiernie warstwą w ilości ustalonej wg niniejsze SST na świeżo rozłożonej warstwie emulsji asfaltowej za pomocą układarki kruszywa za skraplarką. Czas jaki upływa od chwili rozłożenia lepiszcza do chwili rozłożenia kruszywa powinien być możliwie jak najkrótszy (kilka sekund). Roboty powinny być tak zorganizowane aby układarka kruszywa czekała na skraplarkę, nigdy odwrotnie. Skraplarka lepiszcza jest maszyna wiodącą. Układane kruszywo (grys) nie może być mokre, ze względu na wydłużenie czasu rozpadu emulsji. Tolerancja w zakresie rozkładania kruszywa wynosi +/- 1 dm3/m2.

4.3.4. Wałowanie

Bezpośrednio po rozłożeniu pierwszej warstwy kruszywa wałuje się ją tylko wstępnie, a właściwe utwierdzenie ziaren w nawierzchni przeprowadza się dopiero po ułożeniu drugiej warstwy kruszywa. W celu uzyskania właściwego utwardzenia przy wałowania można przyjąć 3 – 4 krotne przejścia walca. Ostateczne utwierdzenie ziaren kruszywa i ułożenie „mozaiki” następuje dopiero po kilku dniach pod wpływem ruchu.

4.3.5. Pielęgnacja wykonanego powierzchniowego utrwalenia.

Na świeżo położonym powierzchniowym utrwaleniu należy ograniczyć prędkość ruchu do 30 km/h. Długość okresu w którym nawierzchnia powinna być chroniona zależy od istniejących warunków pogodowych i ruchowych. Po upływie dwóch, trzech dni należy przeprowadzić zamiatanie szczotka mechaniczną celem usunięcia ziaren kruszywa. Następnie powierzchniowe utrwalenie nawierzchni może być oddane od ruchu niekontrolowanego.

- Kontrola jakości.

5.1. Badania przed przystąpieniem do robót.

5.1.1. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania  materiałów 
                przeznaczonych do robót w niniejszej SST i wyniki przedstawić Inspektorowi 
                Nadzoru do akceptacji.

5.1.2.Badania sprawdzające.

Niezależnie od wymienionych badań przed rozpoczęciem robót powinny byś

wykonane następujące badania  i kontrole:

- sprawdzenie stanu przygotowania nawierzchni na której ma być wykonane powierzchniowe utrwalenie polegające na wizualnej ocenie jakości wykonanych robót przygotowawczych, oczyszczenia nawierzchni oraz wyrównania mieszanką mineralno – bitumiczną.

- ocena wizualna stanu technicznego sprzętu i wszystkich jego podzespołów oraz urządzeń mających wpływ na dozowanie emulsji i kruszywa.

- sprawdzenie na wybranym odcinku doświadczalnym dozowania emulsji i kruszywa przy takich nastawach parametrów jakie zamierza utrzymać podczas wykonania powierzchniowego utrwalenia /parametry ustalone według świadectwa cechowania dla przyjętej rzeczywistej ilości emulsji  i kruszywa/.

W badaniach sprawdzających wykonywanych przed rozpoczęciem robót powinien uczestniczyć Inspektor Nadzoru, który po stwierdzeniu ich pozytywnego wyniku zezwoli na rozpoczęcie robót.

5.2. Badania w czasie wykonywania powierzchniowego utrwalenia .

5.2.1. Badania w czasie wykonywania robót obejmują:

- sprawdzenie czy mechanizmy regulacyjne i parametry skrapiarki oraz rozsypywarki zostały ustawione tak jak to ustalono podczas wykonywania odcinka doświadczalnego przed rozpoczęciem robót.

- sprawdzenie czy temperatura otoczenia jest zgodna z wymaganiami oraz czy temperatura w skrapiarce mieści się w zakresie podanym na wymaganiach.

- sprawdzenie czy na budowę dostarczane jest kruszywo o przewidzianej frakcji.

- dokonanie kontrolnych pomiarów ilości rozkładanej emulsji  i kruszywa. Pomiary należy wykonać co najmniej jeden raz dziennie tuż po rozpoczęciu robót oraz w każdym przypadku, jeżeli wizualnie zaobserwuje się zmianę ilości o równomierności wypływu emulsji z dysz kolektora lub zmianę ilości rozsypywanego kruszywa, jednak nie rzadziej  niż co 2 km. W pomiarach powinien uczestniczyć Inspektor nadzoru.

5.2.2. Oceniane dane oraz wyniki badań i pomiarów wykonywanych przed  i w czasie wykonywanego powierzchniowego utrwalenia powinny być zarejestrowane w prowadzonym przez Wykonawcę dzienniku budowy.

5.3. Badania i pomiary po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia.

5.3.1. Pomiar szerokości

Szerokość powierzchniowego utrwalenia należy sprawdzać w 10 miejscach na 1 km. Mierzy się szerokość tylko tej części jezdni, która charakteryzuje się dobrym osadzeniem ziaren kruszywa w emulsji. Pomierzona szerokość nie powinna się różnić od projektowanej więcej niż 5 cm.

5.3.2. Pomiar długości.

Długość odcinka należy zmierzyć i porównać lokalizację początku i końca z dokumentacją projektową.

5.3.3. Ocena wyglądu zewnętrznego.

Oceny powierzchniowego utrwalenia dokonuje Inspektor nadzoru wspólnie z Wykonawcą metodą wizualną. Powierzchniowe utrwalenie  powinno charakteryzować się jednorodnym wyglądem zewnętrznym.

Powierzchnia jezdni powinna być równomiernie pokryta ziarnami kruszywa dobrze osadzonymi w emulsji, tworzącymi wyraźną makrostrukturę. Przy właściwym dozowaniu kruszywa mogą wystąpić tylko minimalne zloty rzędu 5 % ilości kruszywa.

6.0 Obmiar robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”

Jednostką obmiaru jest „m2” wykonanej nawierzchni . Obmiar robót polega na

określeniu faktycznego zakresu oraz obliczeniu rzeczywistych ilości

wbudowanych materiałów.

Obmiar należy wykonać na budowie w obecności inspektora nadzoru.

7.0 Odbiór robót

Przejęcia Robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa 
     Budowlanego.

Przyjęcie Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzo-
     nych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją wykonawczą, 
     a także obowiązującymi normami oraz przepisami.

7.1. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy robót powinien być dokonany nie wcześniej niż po upływie 24 dni

po oddaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni do niekontrolowanego ruchu.

Podstawą dokonania oceny jakości i odbioru końcowego wykonanego  powierzchniowego 
     utrwalenia powinny być następujące dane i dokumenty poza wymienionymi w SST :

- wyniki badań materiałów.

- wyniki badań i pomiarów sprawdzających prowadzonych przed wykonaniem robót.

- wyniki badań i oceny dokonane po wykonaniu robót.

7.2. Obiór gwarancyjny

Odbiór gwarancyjny powinien być dokonany po corocznej eksploatacji  powierzchniowego 
    utrwalenia na podstawie szczegółowej oceny wizualnej jako wglądu zewnętrznego 
    dokonanej przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy.

7.3. Powierzchniowe utrwalenie uznaje się za wykonane zgodnie dokumentacja   
    projektową jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów okazały się zgodnie z   
    wymaganiami określonymi w niniejszej SST.

7.4 W przypadku stwierdzenia odstępstw od wymagań określonych w niniejszej

SST lub usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych lub poleci

rozbiórkę wadliwie wykonanych odcinków i ponowne ich wykonanie według zasad

określonych jak w niniejszej SST. Roboty poprawkowe wykonawca wykona na

własny koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru. Inspektor nadzoru może

uznać usterkę za nie mająca zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne

wykonanej nawierzchni  i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżona jakość.

8. Podstawa płatności.

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie . Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia.

Obejmuje również wszelkie roboty konieczne, które umożliwia użytkowanie i funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

9. Przepisy związane.

- BN-84/6774 – 02 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.

- BN-70/8931- 08 Oznaczeni aktywnej przyczepności lepiszcz bitumicznych do kruszywa.

- PN-65/8-96033 Drogi samochodowe. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych/

- PN-71/S-96033 Drogi samochodowe. Nawierzchnie bitumiczne. Powierzchniowe utrwalenie przy użyciu emulsji asfaltowej.

- 3. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioru robót drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich, krajowych i wojewódzkich GDDP Warszawa 1989 r. wraz z późniejszymi zmianami.