### ST-04.00.00

### ROBOTY CIESIELSKIE

1.1 Przedmiot

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ciesielskich i zabezpieczenia konstrukcji drewnianych  w zakresie rozbudowy istniejącego zespołu szkolnego w Mystkowie o obiekt gimnazjum z salą gimnastyczną

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót.

1.2 Zakres

Roboty ciesielskie dla konstrukcji nowych (dostawa i montaż wiązarów drewnianych, deskowanie połaci dachowych, murłaty, impregnacja drewna, roboty towarzyszące)  .

Impregnacja konstrukcji więźby dachowej oraz deskowania, murłat impregnatami mykologicznymi i ogniochronnymi (roboty impregancyjne).

1.3. Materiały

Drewno iglaste o wilgotności poniżej 20% - deski na deskowanie poszycia i podłogi, drewno konstrukcyjne klasy C 30 .

Drewno po fumigacji, preparaty chemiczne do fumigacji - zgodnie z zaleceniami technologicznymi preparaty odgrzybiające powszechnego stosowania (materiały do impregnacji drewna i pomocnicze).

1.4 Sprzęt

Piła elektryczna, siekierki, młotki, klucze, poziomica, pion, kątomierz, łaty, pędzle, wciągnik, wiadra.

1.5 Transport

Dostawa - samochodem ciężarowym , rozładunek ręczny, transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki, żuraw samojezdny

1.6 Wykonanie robót

Obróbka elementów konstrukcji drewnianej dachu, następnie deskowanie pełne w koordynacji z  pracami zabezpieczającymi, robotami zbrojarskimi i blacharskimi.

1.7 Kontrola jakości

Polega na sprawdzaniu bieżącym prawidłowości zabezpieczeń impregnacyjnych i ognioodpornych, kontroli jakości zastosowanych materiałów i preparatów. Badania prawidłowości kształtu i wymiarów głównych konstrukcji, prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych,   badania prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi elementami konstrukcji, sprawdzenie odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego, sprawdzenie wilgotności drewna.

1.8 Jednostka obmiaru

Powierzchnie deskowania pełnego (m2),  ilość drewna obrobionego wbudowanego w konstrukcję więźby dachowej (m3).

1.9 Odbiór

Odbiory częściowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor Nadzoru.

1.10 Podstawa płatności

Wynagrodzenie ryczałtowe. Elementy płatnicze zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

1.3.11 Przepisy związane

PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze

PN-75/D-96000- PN - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia