SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

CHODNIK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ WIBROPRASOWANEJ

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru chodników z kostki betonowej wibroprasowanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z budową chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej w obiekcie Szkoły Podstawowej w Mszalnicy.

1.4. Określenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania nowej betonowej kostki brukowej w budownictwie

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostkę.

2.2.2. Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste,

wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości < 80 mm.

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonowa kostkę brukowa o grubości 60 mm.

Tolerancje wymiarowe kostek wynoszą :

− na długości ± 3 mm,

− na szerokości ± 3 mm,

− na grubości ± 5 mm.

Kształt i kolor kostek oraz deseń chodnika powinny być zgodne z dokumentacja projektowa lub

uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mieć następujące cechy fizykomechaniczne :

1.  Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa,

a) średnia z sześciu kostek                                                                                    - co najmniej 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki                                                                        -  co najmniej 50

2. Nasiąkliwość woda wg PN-B-06250 [2], %,                                                    -  nie więcej niż 5

3. Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PNB - 06250 [2]:

a) pęknięcia próbki                                                                                                - brak

b) strata masy, %,                                                                                                   - nie więcej niż 5

c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości 
    próbek nie zamrażanych, %,                                                                               - nie więcej niż 20

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1],                                       - nie więcej niż 4

Na fragmentach chodnika, na których występuje wyłącznie ruch pieszy (bez możliwości przejazdu i postoju pojazdów) dopuszcza się zastosowanie kostki o klasie wytrzymałości „35” według zaleceń IBDiM udzielania aprobat technicznych nr Z/96-03-002 „betonowa kostka brukowa”.

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej

niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy

założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z

recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejsza nasiąkliwość i

większa odporność na niskie temperatury i działanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki

nieorganiczne.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.

Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe maja jednolity kształt i kolor, można stosować

mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory płytowe z osłona z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu

Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu

wytrzymałosci betonu min. 0,7 wytrzymałosci projektowanej, kostki przewo_one sa na stanowisko, gdzie

specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w

nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mo_na równie_ przewozic samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podło_u powinno byc wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami

podłu_nymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z

profilowaniem i zageszczeniem podło_a”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien byc mniejszy ni_ 0,97

według normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypke cementowo-piaskowa nale_y stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-

06712 [3] zmieszany z cementem w stosunku 1:4.

Grubosc podsypki po zageszczeniu powinna wynosic 5 cm. Podsypka powinna byc zwil_ona woda,

zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsaczajaca

Je_eli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsaczajaca,

to jej wykonanie powinno byc zgodne z warunkami okreslonymi w SST D 04.02.01 „Warstwy odsaczajace i

odcinajace”.

5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na ró_norodnosc kształtów i kolorów produkowanych kostek, mo_liwe jest uło_enie

dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez In_yniera.

Kostke układa sie na podsypce lub podło_u piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny miedzy

kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostke nale_y układac ok. 1,5 cm wy_ej od projektowanej niwelety

chodnika, gdy_ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

D 08.02.02 Chodnik z kostki betonowej

84

Po uło_eniu kostki, szczeliny nale_y wypełnic piaskiem, a nastepnie zamiesc powierzchnie uło_onych

kostek przy u_yciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania uło_onego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory płytowe z osłona z

tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nale_y prowadzic

od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym kształtek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno u_ywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nale_y uzupełnic szczeliny materiałem do wypełnienia i zamiesc nawierzchnie.

Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - mo_e byc zaraz oddany do u_ytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Badania przed przystapieniem do robót

Przed przystapieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzic, czy producent kostek brukowych

posiada aprobate techniczna.

Niezale_nie od posiadanej aprobaty, Wykonawca powinien _adac od producenta wyników bie_acych

badan wyrobu na sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymałosci na sciskanie pobierac 6 próbek (kostek)

dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek uło_onych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagan

podanych w p. 2 i wyniki badan przedstawia In_ynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Sprawdzenie podło_a

Sprawdzenie podło_a polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi

SST. Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

− głebokosci koryta:

− o szerokosci do 3 m: ± 1 cm,

− o szerokosci powy_ej 3 m: ± 2 cm,

− szerokosci koryta: ± 5 cm.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadków poprzecznych i podłu_nych

polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz p. 5.3 niniejszej SST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidłowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na

stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami p. 5.5 niniejszej SST:

− pomierzenie szerokosci spoin,

− sprawdzenie prawidłowosci ubijania (wibrowania),

− sprawdzenie prawidłowosci wypełnienia spoin,

− sprawdzenie, czy przyjety desen (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.3.1. Sprawdzenie równosci chodnika

Sprawdzenie równosci nawierzchni przeprowadzac nale_y łata co najmniej raz na ka_de 150 do 300

m2 uło_onego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej ni_ raz na 50 m chodnika.

Dopuszczalny przeswit pod łata 4 m nie powinien przekraczac 1,0 cm.

6.3.2. Sprawdzenie profilu podłu_nego

Sprawdzenie profilu podłu_nego przeprowadzac nale_y za pomoca niwelacji, biorac pod uwage

punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej ni_ co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie moga

przekraczac ± 3 cm.

D 08.02.02 Chodnik z kostki betonowej

85

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nale_y szablonem z poziomica, co najmniej raz na

ka_de 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej ni_ co 50 m. Dopuszczalne

odchylenia od projektowanego profilu wynosza ± 0,3%.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7.

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki

betonowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami In_yniera,

je_eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

− wykonanie koryta,

− wykonanie podsypki,

− uło_enie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypełnieniem szczelin,

− przeprowadzenie badan i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie scieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykły

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u_ytku. Skład, wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.